**表紙**

***ＫＮＩＴ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ　ＡＬＬＲＯＵＮＤ　ＹＡＲＮ***

**二ット素材用万能補強糸**

**Ｓ／Ｓニット素材に最適なプレーティングヤーン**

**業界一薄く軽く仕上がります。**

**ＳＫＢ－３００**

**New　Type**

**ＣＯＬＯＲ　ＳＡＮＰＬＥ**

・編地を薄く軽くし、コストダウンが期待出来ます。

・ワンランク上の編み目（ゲージ）が表現可能です

・ストレッチ感やポテポテ感を出さずに、編地の厚さ

や透け感の調整が可能です。

・デリケートな素材の補強糸として（ス抜け防止）

・リバーシブルの接結糸として。

中左面

**ニット素材用万能補強糸**

**Ｓ／Ｓニット素材に最適なプレーティングヤーン**

**業界一薄く軽く仕上がります**

**ＳＫＢ－３００**

**３０ｄ（３３ｄｔ）　１５ｄ／２**

**ナイロン１００％**

**２００ｇ巻／２３色展開**

【特長及び使用用途】

1. 従来のストレッチ糸に比べ、熱セット後の縮率が少ないため厚くならず、目付が掛からず、編時間が短縮されますので、大幅なコストダウンが期待出来ます。
2. 素材の風合いを損なわずに、ワンランク上の編み目（ゲージ）が表現可能です。

適合ゲージ　１２Ｇ→１４Ｇ風　○　１４Ｇ→１６Ｇ風　◎　１６Ｇ→１８Ｇ風　◎

※表素材のス抜け防止にはフルゲージでご使用可能です。

※細めの素材１Ｐに対して、度を詰めで使用すると素晴らし効果が得られます。

※縮絨・ソーピング等を行うと更に効果が増します。

1. 従来ストレッチ糸のようなポテポテ感（暖かみ）が出ず、春・夏素材のニット製品に最適。※　麻・綿・和紙等特に好適。
2. ストレッチ感を出さずに、編地の厚さや透け感の調整が可能です。
3. デリケートな素材の補強糸（ス抜け防止）として、

６．　リバーシブルの接結糸として。

※ナイロンモノフィラメントのような、張り感や裁断面の当たり感（チクチク感）等がありませんので、安心してご使用頂けます。

６．　極細（３０ｄ）なので、目立たず色合わせが簡単です。（アバウトでＯＫ）

【注意事項】

・編地熱セットは、１００～１２０℃（５～１０秒）でスチームセットして下さい。

・ボーダー色の場合、色別の乱寸を防ぐため、生成（３０５０）１色をご使用下さい。

・透け防止等に使用される場合は、縮絨またはソーピングをお勧め致します。

・透かし柄や粗い編地等については、引っ掛かりにご注意下さい。

・編立時の張力（テンション）は、緩めに設定下さい。

・編機のシンカー及び給糸口等にキズがありますと、糸切れの原因になりますのでご注意下さい。

　　　　裏面

**発売元　　株式会社ニットマテリアル**

**ＴＥＬ　０５５－２３７－３３０９**

**ＦＡＸ　０５５－２３７－８３４４**

**製造元　　マエダ繊維工業株式会社**

日本製

表紙側面

***ＳＫＢ３００　ＫＮＩＴ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ　ＡＬＬＲＯＵＮＤ　ＹＡＲＮ***